## Slide 1
PVC 光化学转化与降解机制探索
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
从含氯模型分子的反应识别，到聚合物氧化与主链断裂的证据建立
研究生课题组工作汇报
1
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
O
O
+
hν / O₂
报告人：佟可心
指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士
2026年10月17日 北京工业大学
研究定位：处于探索阶段，以真实现象提出问题，以独立证据验证机制。
Notes: 各位老师好。本次汇报聚焦乙基蒽醌参与的PVC光化学转化。已有模型实验和PVC初步红外表征，但尚未建立经充分验证的降解体系。今天重点介绍含氯介质的文献启发、目前实验中的产物归属问题，以及如何用自由基检测、氯平衡和分子量变化建立机制证据。结构示意采用一般AQ骨架，实际试剂为乙基蒽醌，位置异构体尚需确认。所有R均用于表示有机链段，R·表示碳中心自由基。

## Slide 2
汇报内容与研究逻辑
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
为什么研究 → 文献如何启发 → 实验看到了什么 → 下一步怎样验证
汇报路线
2
01
研究背景
PVC含氯结构与资源化难点
02
理论可行性
PVC光氧化、PMMA解聚与PS光裂解
03
前期探索
模型反应、候选产物与FT-IR
04
机制与计划
R自由基网络与分层验证
主线：以含氯介质的反应性为切入，逐步判断 PVC 是否发生真实链断裂。
Notes: 汇报分为四部分。背景只回答PVC为什么难以转化。理论部分重点介绍自由基老化、PMMA和PS文献如何支持提出问题，但不照搬这些材料的机制。前期结果呈现原始转化率、定性产物与红外变化，明确哪些是观察、哪些尚未确定。最后讨论R自由基参与的工作假说，并将每个关键步骤对应到可以验证或否定它的实验。蒽醌只作为光敏组分介绍，不展开成独立综述。

## Slide 3
研究背景：PVC 的氯与碳骨架
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
脱氯、氧化、主链断裂与升级利用，是相关但不等价的目标
01 / 研究背景
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
3
Cl
Cl
Cl
…
…
PVC：连续含氯的碳主链
氯管理
HCl / Cl⁻ / 有机氯产物
碳骨架变化
长链保留 / 氧化 / 交联 / 断链
反应目标 | 需要回答 | 核心测量
脱氯 | 氯最终去了哪里？ | Cl⁻、总氯/有机氯与回收率
主链断裂 | 链长是否下降？ | SEC/GPC、凝胶分数、产物
升级利用 | 碳转化为哪些物质？ | 结构确认、收率与物料平衡
不能用“脱氯”替代“断链”，也不能用单一谱峰替代降解证据。
Notes: PVC的重复单元既带来含氯结构的反应机会，也带来氯去向与副反应管理的问题。我们把目标分成三个层面：氯的化学形态、碳链长度和最终产物。比如氯离子释放可以提示含氯结构变化，但不能单独证明链断裂；含氧峰变化也不直接等于分子量降低。Xu的Primer提供了预脱氯、裂解、功能化和溶剂处理等多种路径，本课题需要选择能被清楚分析和复现的一条。

## Slide 4
PVC 光氧化的文献证据
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Gardette：FTIR 去卷积与化学处理共同约束产物归属，而非只依据峰强变化
02 / 理论可行性
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
4
官能团/结构 | 原文吸收 / cm⁻¹ | 鉴别思路
羧酸 | 1718 | 碱/氨处理形成羧酸盐
酰氯 | 1785 | 水解后羧酸吸收增强
氯代酮 | 约1745 | 与其他羰基组分区分
氢过氧化物 | 3400–3300区域 | 另结合化学测定
文献提出的一般反应网络
R· + O₂ → ROO·
ROOH → RO· + ·OH
RO· → 氧化产物 / 可能裂解
·
文献条件：空气、>300 nm、60 °C。
·
不能作为EAQ/DCE体系的直接Cl·证据。
可借鉴的是“化学鉴别 + 结构变化”的证据组织方式，而不是照搬全部步骤。
Notes: Gardette等人通过红外去卷积、氨、胺、碱和水解处理识别羧酸、酰氯及氯代酮，并结合氢过氧化物测定讨论氧化路径。这里的波数和处理逻辑来自论文表格与正文，不是本实验的峰归属结果。R代表有机链段，R自由基与氧形成过氧自由基是一般化学。PVC样品中的缺陷、发色团和氧扩散会影响实际路径。该文不支持把我们体系中所有变化直接归为氯自由基。

## Slide 5
理论可行性：PMMA 主链引发解聚
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
1,2-二氯苯 / 415 nm / 150 °C：从主链活化走向链端解聚的文献启发
02 / 含氯介质与自由基
Wang et al., Science 2025, 387, 874–880. DOI: 10.1126/science.adr1637
5
…–CH₂–
C
–CH₂–…
CH₃
C(=O)OCH₃
415 nm，150 °C
1,2-dichlorobenzene
CH₂
C
CH₃
C(=O)OCH₃
含氯介质参与活化
Cl·来源需依据原文证据
HAT生成链上R·
主链活化与β-裂解
链端解聚形成MMA
不等同于PVC降解
简化的“活性氯 → HAT → 主链R· → 解聚”路径
R–Cl
Cl·
链上R·
链端活化
MMA
书目信息经Su 2026 Ref.39交叉核对；条件与概念来自用户参考图，未取得该篇全文。
启发：含氯介质可能为主链活化提供入口；材料、温度和解聚路径不可直接外推。
Notes: 用户提供的图对应Wang等人在Science 2025年387卷874至880页的Visible Light–triggered Depolymerization of Commercial Polymethacrylates，DOI在已上传Su论文Ref.39中可交叉核对。此处415纳米、150摄氏度与1,2-二氯苯条件来自用户参考图，尚未取得原文全文，因此不补写具体产率、自由基检测方法或定量机理结论。PMMA重复单元与MMA结构为原生键线和文字，可逐项编辑。路径表达文献启发，不能当作PVC或EAQ体系已经实现同样反应。

## Slide 6
理论可行性：PS / CH₂Cl₂ 光裂解
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
无外加光催化剂：365 nm、O₂、30 ± 5 °C；溶剂并非必然惰性
02 / 理论可行性
Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
6
标准体系与可观察证据
项目 | 文献报告
底物/介质 | PS 10 mg / CH₂Cl₂ 4 mL
光源/气氛 | 365 nm / 1 bar O₂
自由基证据 | PBN自旋捕获及作者拟合归属
链长证据 | GPC显示Mn、Mw明显降低
反应对照 | 暗反应、Ar及介质变化
…
…
PS含芳基链段（概念示意）
Cl· / O₂ 等参与
含氧中间体与低聚片段
C₆–C₈ 芳香族产物
作者提出：中间体增强吸光，
反应出现自加速特征。
本课题首先要问：观察到的转化来自底物，还是来自含氯介质？
Notes: Su等人报告PS在二氯甲烷中无需外加光催化剂即可转化，使用PBN捕获EPR、化学捕获、GPC和产物分析支持自由基参与与链长变化。这里用原生流程而非截图概括，未生成模拟EPR或GPC曲线。PS的芳环和二氯甲烷体系与PVC及DCE不同，文献证据不能自动证明本课题中的氯自由基。最大15.9微摩尔每小时对应优化放大实验，本页不与标准10毫克体系混写。

## Slide 7
理论可行性：PVC 光催化转化
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
CDs/Zr-MOF、水相、300 W Xe灯；文献系统与EAQ/DCE体系严格区分
02 / PVC转化的证据设计
Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
7
证据维度 | 文献观察 / 方法 | 本课题可借鉴
氯去向 | Cl⁻浓度随反应时间变化 | 不能仅看C–Cl峰衰减
活性种 | 捕获剂实验 + DMPO-ESR | 需要独立方法互证
链长 | 正文报告Mn：22000 → 528（60 h） | GPC原曲线在未上传SI S14
产物 | HPLC分析可溶产物 | 不能用转化率代替目标收率
对照
无光 / 无催化剂
定量
氯与产物去向
链长
SEC/GPC及组分平衡
建立“活性种—物料去向—分子量”的证据链，比单一表征更有说服力。
Notes: Qin论文使用水相CDs/Zr-MOF而非蒽醌，实验前还存在PVC预处理条件，不能与本体系直接比较。它的价值在于证据组合：氯离子、捕获与ESR、GPC及HPLC。Mn从22000变为528是正文报告，原GPC图在未上传的SI Fig.S14，因此没有将其重绘成我们已核查的曲线。该研究主要支持ROS相关路径，而不是我们的Cl自由基机制。

## Slide 8
科学问题与研究假说
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
AQ仅提供光敏反应的候选入口；关键在PVC侧的反应路径与证据
03 / 科学问题与研究策略
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
8
O
O
AQ*：攫氢 / 转移
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
脱氯？ 氧化？ 交联？ C–C断裂？
研究层级 | 需要回答的问题
反应启动 | AQ、溶剂、氧气与PVC结构分别起什么作用？
反应结果 | Cl去向是否清楚？链长是否下降？产物是否可信？
不预设Cl·唯一主导；用可区分的实验逐步检验每一个关键步骤。
Notes: 选择AQ类化合物来自其光激发、攫氢及再氧化的一般文献依据，但不能推出它必然在当前体系中高效活化PVC。我们把主要问题放在右侧：含氯结构变化有没有带来真实链断裂。需要区分AQ、DCE、氧和PVC缺陷的贡献，并在观察到氧化或脱氯时检查交联和可溶部分偏差。本版统一使用R表示有机链段，不使用P代指自由基。

## Slide 9
总体研究路线
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
每一步均保留产物鉴别、重复性与物料平衡，避免仅用反应现象衔接
03 / 实验研究路线
9
1
氯代烷烃
局部C–Cl/C–H反应
产物归属与定量
2
氯代石蜡
多位点与复杂结构
筛选反应条件
3
PVC
连续链及聚集态
脱氯、氧化与链长
4
机制验证
区分竞争路径
活性种与物料闭合
模型帮助拆解局部化学，但不能代替PVC聚集态与连续反应的验证。
Notes: 简单氯代烷烃便于建立底物和产物对应关系，氯代石蜡增加含氯位点复杂性，PVC则涉及溶胀、缺陷、氧扩散和连续链反应。各层级需要自己的空白和定量，不因模型未得到预期产物就直接否定聚合物路线，也不因PVC出现红外变化就反推模型机制成立。当前使用2-氯戊烷，后续计划的2-氯己烷应单独标明。

## Slide 10
前期探索：模型反应条件
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
已开展实验用实线记录；缺失的温度、光功率和定量细节仍需补齐
04 / 前期实验
10
365 nm 光反应平台
反应管1
反应管2
反应管3
O₂ / N₂
参数 | 原始记录
底物 | 2-氯戊烷 0.5 mmol
光敏组分 | 乙基蒽醌 5 mg mL⁻¹
溶剂 | DCE 4 mL
光源 / 时间 | 365 nm / 6 h
气氛变量 | O₂、O₂鼓泡、N₂、空气
未提供 | 温度、光功率、内标与校准
先建立可复现实验记录与分析方法，再讨论体系中谁被真正转化。
Notes: 左侧为根据原始记录绘制的装置概念示意，不是设备尺寸图或实际照片。右侧严格保留已有条件：2-氯戊烷0.5毫摩尔、乙基蒽醌5毫克每毫升、DCE4毫升、365纳米、6小时及不同气氛。没有补写未提供的温度、光强、流量或操作细节。下一轮实验应把这些参数和分析步骤一并记录，保证可以比较。

## Slide 11
模型反应：气氛影响
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
数值按原始记录保留；目前没有平行次数、误差或完整校准信息
04 / 模型分子结果
11
Chart: 
| O₂ | O₂鼓泡 | N₂ | 空气
已记录转化率 (%) | 87.6 | 82.8 | 73.8 | 76.6
O₂ vs N₂
记录值差13.8个百分点
N₂下仍有73.8%
不能据此锁定氧或Cl·作用
当前最大缺口
底物峰、内标与产物定量
转化记录尚不等于预期降解：必须先确认“消耗的是谁、生成了什么”。
Notes: 四组已记录转化率分别为87.6、82.8、73.8和76.6%，没有添加误差线，因为未提供平行次数及标准差。O2与N2的记录差为13.8个百分点，但没有统计学依据证明这一差异显著，更不能由此判定Cl自由基是唯一活性种。先核对底物峰、内标、响应因子和回收率，再把底物消耗与产物生成对应起来。这里没有把模型转化率当成PVC降解率、脱氯率或目标产物收率。

## Slide 12
模型反应：候选产物分析
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
完整保留原表六行记录；候选名称应以质谱、标准品和独立分析为准
04 / 产物分析
12
条件 | 2,4-二氯戊烷 | 四氯丁烷类 | 氯乙酸 | 未知
O₂ | √ | √ | √ | √
O₂鼓泡 | √ | √ | √ | √
N₂ | √ | √ | n.d. | /
空气 | / | √ | n.d. | /
乙腈＋不同气氛 | n.d. | n.d. | n.d. | /
乙腈，2.5 mmol 2-CP | n.d. | n.d. | n.d. | /
√、n.d.、/ 与2-CP缩写沿用原记录；“/”的具体含义未另行明确。
GC-MS初筛
标准品/保留时间
内标与校准
产物定量
先确认结构与来源，再讨论选择性；未检出也不能直接解释为零转化。
Notes: 这张表保留原始定性记录，包括乙腈的两组条件。原稿给出的候选名称不代表结构已得到标准品或完整谱学确认，因此没有把未知四氯丁烷绘制成某一确定异构体。GC-MS谱库匹配只能初筛，需要结合保留时间、标准品及必要的NMR等信息。定量还需要内标、响应校准和回收率。斜杠与未检出严格区分，不将它们改写为收率或底物零反应。

## Slide 13
问题分析：溶剂竞争反应
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
未明确获得预期模型产物；DCE相关候选信号是当前最值得核查的线索
05 / 异常现象与竞争路径
13
候选路径一：模型底物活化
CH₃–CH(Cl)–CH₂–CH₂–CH₃
AQ* / O₂？
预期转化产物：尚待确认
候选路径二：介质竞争反应
Cl–CH₂–CH₂–Cl
AQ* / O₂？
溶剂衍生候选产物 / 副反应
优先实验 | 用来区分什么
无底物＋DCE＋EAQ＋光 | 当前信号是否由溶剂单独产生？
换溶剂＋吸收/溶解性对照 | 是介质参与，还是吸光与可及性改变？
把溶剂视为可检验的反应变量，而不是默认惰性的背景。
Notes: 这里没有把DCE反应写成确定机理。当前存在两类竞争解释：模型底物确实被活化但产物未识别，或者DCE及其他组分优先发生反应。最直接的区分是无底物DCE空白，以及控制溶解性和光吸收的配对介质实验。即使换成乙腈后看不到同类产物，也不能仅凭这一结果证明某种自由基或判定零转化。

## Slide 14
PVC 初步表征：FT-IR
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
可编辑曲线为原图的矢量转录，不是原始光谱数据；不进行平滑、拟合或新增定量
04 / PVC初步结果
14
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber / cm⁻¹
Transmittance (%)
12 h
24 h
目前可以讨论
·
约3451 cm⁻¹：O–H区域变化
·
约2913 cm⁻¹：C–H区域变化
·
指纹区与整体谱形存在差异
尚不能单凭此图确定
脱氯量、分子量下降
与主链断裂程度
FT-IR 提供结构变化线索；基线、归一化、对照与分子量分析必须同步。
Notes: 本页为满足全可编辑要求，把原始PPT中的彩色曲线按像素位置转录为PowerPoint矢量折线，原图会另附。没有取得原始光谱数据，因此不能把这些点当作新的采集数据，也不据此拟合峰面积或推导定量结论。没有平滑或编造谱线，颜色遮挡和原图分辨率限制仍存在。原始图未提供纵轴数值，本页不补造纵轴刻度。约3451和2913区域的差异只支持进一步检查官能团变化，仍需未反应PVC、空白、相同样品处理和SEC等独立证据。

## Slide 15
工作假说：自由基反应网络
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
实线：一般文献过程；虚线：本体系待验证。统一以R·表示碳中心自由基
06 / 机理假说
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
15
AQ 小循环
AQ
AQ*
AQH· / AHQ
hν
R–H
攫氢
O₂
再氧化
恢复AQ
攫氢
再生
AQ类一般过程；
本实验EAQ的具体中间体待确认。
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
AQ* 攫氢？
C–Cl 活化？
R·
Cl· ?
HAT？
R–H → R· + HCl ?
+ O₂
ROO·
ROOH
RO·
R¹–CH(O·)–CH₂–R² → R¹–CHO + ·CH₂–R²
后续β-裂解？
关键问题：Cl· 是否参与？氧化是否带来真实C–C断裂？两者均需独立证据。
Notes: 本图统一使用R、R自由基、ROO、ROOH和RO自由基。R代表有机链段，不再使用P。左侧是一般AQ类光敏攫氢和氧再氧化的概念循环，AQH自由基与AHQ是不同还原层级，并非声明它们在本实验中同时出现。右侧PVC主链为主要内容：AQ激发态可能攫氢形成碳中心自由基；C–Cl活化及Cl自由基来源另需证实。若Cl自由基存在，它可能通过HAT生成R自由基和HCl。R自由基与氧形成过氧自由基，后续ROOH、RO自由基及裂解均需本体系证据。底部是烷氧自由基β裂解的简化连接式，不是已确认产物。C=O或C–OH的形成与实际分子量下降必须区分。全部化学符号、键线和箭头均为原生对象。

## Slide 16
关键验证：反应必要条件
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
所有组使用同一套底物/产物定量方法，并检查分析干扰
07 / 关键对照实验
16
实验组合 | 要回答的问题 | 必须同步控制
光照 / 暗反应 | 反应是否真正光驱动？ | 温度、时间与取样
有 / 无EAQ | 光敏组分是否必要？ | 吸光、背景光解与EAQ稳定性
有 / 无底物 | DCE自身能否产生相同产物？ | 溶剂、气氛与光照相同
DCE / 非氯溶剂 | 介质参与还是物理性质改变？ | 溶解性、吸收与浓度
O₂ / N₂ / 空气 | 氧改变了速率还是产物路径？ | 进气、传质与残余氧
不同波长 / 光通量 | 实际吸光者及光照依赖？ | 吸收光谱与有效光通量
先确定必要条件和真实产物，再进入特定自由基与闭环机制归属。
Notes: 第一轮优先完成能够排除竞争解释的对照。无底物DCE空白直接关系到当前色谱信号来源。无EAQ和暗反应区分光敏增益与背景反应。溶剂对比需要同时看溶解性与吸收，不能把差异全部归给氯元素。气氛需要考虑残余氧和传质。波长对照不能只比较灯标称功率，应尽可能记录有效光通量。所有比较建立在可复核的定量方法和重复实验上。

## Slide 17
关键验证：机制证据链
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
捕获剂抑制、EPR信号、FTIR变化和分子量下降应分别解释，再交叉验证
07 / 机制证据链
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
17
待证明的环节 | 优先证据 | 主要局限 / 补充
Cl·与其他自由基 | EPR自旋捕获 + 合理化学捕获 | 捕获剂改变吸光；信号需归属与空白
R·与氧化路径 | 氧气依赖、产物及探针交叉验证 | 单一猝灭剂不具绝对选择性
含氯结构转化 | Cl⁻、总氯/有机氯与回收率 | 考虑固、液、气相；注意分析背景
C–C链断裂 | SEC/GPC + 可溶/不溶组分平衡 | 仅测可溶部分可能产生偏差
产物来源与价值 | GC-MS/NMR/标准品及定量 | 结构鉴别与收率不能混为一谈
AQ是否再生 | 组分随时间变化、稳定性与对照 | 不能仅因反应持续就认定催化周转
每一个机制箭头都要有可观测量；不能用一个阳性结果证明整张机理图。
Notes: 第二轮实验针对图中的关键箭头。Cl自由基的捕获与EPR必须有溶剂、无底物和捕获剂自身对照，避免把信号或抑制效应直接等同唯一机理。氯平衡需要考虑不同相及回收，SEC需要考虑凝胶和不溶部分。产物来源可以结合标准品或必要的同位素，但只有在现有方法不能区分时再增加复杂度。AQ再生应以组分跟踪和稳定性支持，而不是由反应可持续来假定。

## Slide 18
下一阶段实验计划
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
不预设完成日期；以可复核的阶段结果作为推进判据
08 / 下一步计划
18
阶段一
核查现有模型数据
重审峰归属、内标与校准
无底物DCE及暗反应空白
可重复的底物消耗与产物对应
阶段二
优化与扩大底物范围
2-氯己烷等模型
介质、气氛、波长与时间
排除溶剂主导的表观转化
阶段三
PVC与机制证据
氯代石蜡 → PVC
EPR、氯平衡、SEC与产物
同时回答氯去向与链长变化
近期最重要的结果：把现有色谱和溶剂空白讲清楚，而不是追求更高表观转化率。
Notes: 第一阶段先复核已有模型实验，确保不是分析或溶剂副反应造成表观高转化。第二阶段才系统筛选2-氯己烷及更合适介质和光照条件，并与前期2-氯戊烷区分。第三阶段增加底物复杂度并推进PVC。机制实验根据前两阶段结果选择，不为了得到某种机理而堆叠捕获剂。每一阶段应输出可追溯的数据和排除竞争解释的证据，而非仅给出一个更高数字。

## Slide 19
阶段总结与讨论
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
目前是机制探索与分析方法完善阶段，尚未建立经充分验证的PVC降解体系
研究认识与证据边界
19
研究依据
PVC光氧化与含氯介质的自由基反应具有文献基础；
AQ可作为候选光敏入口，但不同材料和介质不能照搬。
已有线索
模型实验记录了转化与候选产物；PVC红外谱形改变。
目前尚不足以确认产物来源、Cl·主导或有效C–C断裂。
优先任务
先核对定量与溶剂竞争，再以R自由基、氯去向、
分子量和产物组成验证工作假说。
讨论重点：哪一组实验最能区分“溶剂副反应”与“PVC真正断链”？
Notes: 最后我想强调三点。第一，文献支持我们研究这些问题，但没有替本实验完成机制证明。第二，已有模型和红外线索值得深入，不能夸大为已实现有效PVC降解。第三，最优先是分析可靠性和溶剂空白，其次才是自由基身份、氯平衡和分子量变化。希望各位老师针对最有区分度的实验和当前分析缺口提出建议。

## Slide 20
主要参考文献
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
前六篇已取得用户上传全文；第七篇为新增参考图与已读论文的交叉引文
参考文献与来源说明
20
[1]
Xu, S.; Han, Z.; et al. Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
Upcycling chlorinated waste plastics.
https://doi.org/10.1038/s43586-023-00227-w
[2]
Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J. Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.
https://doi.org/10.1021/ma00196a005
[3]
Huang, Z.; Wang, H. J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.
https://doi.org/10.1002/pol.20230322
[4]
Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; et al. Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.
https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100449
[5]
Qin, J.; Dou, Y.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123355
[6]
Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH₂Cl₂.
https://doi.org/10.1002/anie.5578835
[7]
Wang, H. S.; Agrachev, M.; Kim, H.; et al. Science 2025, 387, 874–880.（全文待补）
Visible Light–triggered Depolymerization of Commercial Polymethacrylates.
https://doi.org/10.1126/science.adr1637
感谢各位老师聆听，敬请批评指正。
Notes: 参考文献列出已阅读的六篇上传论文和新增PMMA线索。Huang按正式卷期引用为2024年，Gardette DOI与文件标识及用户配套PPT一致，其余已读论文首页给出相应DOI。第七篇题名、作者、卷页及DOI来自Su2026参考文献39，与用户参考图对应，但全文没有取得，因此在第5页和本页明确注明。所有DOI可点击，但未宣称全部在线落地页已访问。