## Slide 1
理论可行性：活性物种介导 PS 氧化断链
PS / CH₂Cl₂ 无外加光催化剂：原文机理、GPC 降链与 PBN–EPR 活性物种证据
Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835
6
模板重绘｜仅保留分子式与反应路径
聚苯乙烯
[–CH₂–CH(Ph)–]ₙ
氧化中间体
PS–OOH / PS–C(=O)–
芳香产物
Ph–CHO / Ph–CO₂H
活性物种
C–H / C–C
断裂
直接光解不足
×
O₂ + CH₂Cl₂
候选活性物种
¹O₂ / O₂•⁻ / Cl•
hν
Pathway A｜含氯介质提供活性入口
Pathway B｜氧化中间体促进后续反应
该图为依据原文 Figure 5J 的模板化重绘；分子式用于表达物种类别，不代表产物均已逐一确认。
Cl· 证据｜PBN–EPR（Fig. 5A–B）
实验谱与 PBN–Cl· 模拟谱相符；作者据此归属 Cl·。
降链证据｜GPC 结果（Fig. 2D）
Mₙ 75.1→1.2 kDa；Mᵥ 208.4→1.3 kDa。
文献启发
GPC 证实 PS 降链，PBN–EPR 支持 Cl· 生成：“含氯介质—活性物种—聚合物断裂”具有可行性，为引入 EAQ 提供依据。
Notes: 本页左侧依据Su等论文Figure 5J重新绘制，采用本套PPT的蓝白配色，删除原图中的彩色小球，仅保留可编辑的分子式、候选物种和反应箭头。PS、氧化中间体和芳香产物采用类别式结构表达；“PS–OOH / PS–C(=O)–”及“Ph–CHO / Ph–CO2H”用于概括文献讨论的氧化物种和芳香含氧产物，不表示这些结构在每一步均被逐一直接证明。右侧两张实验图仍保留论文原图。讲解时强调：GPC提供链长下降证据，PBN–EPR提供Cl自由基归属证据，两类证据共同支持含氯介质参与PS光裂解，但不能直接外推到PVC/EAQ体系。