## Slide 1
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
蒽醌参与的 PVC 光化学转化与降解机制探索
基于自由基反应的模型分子研究与初步实验探索
1
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
O
O
hν / O₂
+
PVC：含氯主链与潜在氧化 / 断链位点
文献示例：2-EAQ
本实验 EAQ 的取代位号待核实
报告人：佟可心 指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士
2026 年 10 月 17 日 北京工业大学
以真实模型结果为起点，连接文献依据、竞争反应与可检验的 PVC 降解假说。
Notes: 各位老师好。本次汇报聚焦蒽醌参与的PVC光化学转化与降解机制探索。现阶段已有模型分子实验及一组PVC初步表征，尚未建立完整反应体系。封面绘制文献中的2-乙基蒽醌结构作为光敏组分示例，不能据此确认实际试剂的取代位号。虚线是研究关联，不代表已确认PVC反应。下一页先交代汇报的科研主线。

## Slide 2
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
汇报围绕反应启动、实验异常与机制检验展开
研究背景 → 文献启发 → 科学问题 → 研究策略 → 前期探索 → 问题分析 → 机理假说 → 下一步实验
2
研究依据
PVC 含氯结构的挑战
光老化、AQ 与含氯介质文献
前期结果
模型转化与候选产物
溶剂相关信号与 PVC 表征
机制检验
区分底物与介质反应
验证物种、氯去向和链长变化
贯穿全篇的判据：底物转化、氯释放、氧化和主链断裂分别评价。
科研故事：文献提出可能路径，现有结果暴露竞争解释，针对性实验约束机制。
Notes: 汇报不是文献逐篇罗列，也不是只有计划。前半部分为选择光敏体系提供依据，中间完整呈现模型实验及异常，后半部分把假说对应到具体实验。每一部分都区分已知、观察与待验证内容。下一页从PVC的结构特点说明研究价值。

## Slide 3
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PVC 的氯管理与碳骨架利用构成双重转化目标
PVC 是应用广泛的含氯通用塑料；温和光化学转化需要同时评价脱氯与碳链变化
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
3
Cl
Cl
Cl
…
…
[–CH₂–CH(Cl)–]ₙ
传统处理面临氯相关挑战
热处理涉及 HCl 释放、脱氯与复杂副反应；
碳骨架价值与氯去向需要协同管理。
光化学提供可调控的反应入口
通过吸光组分、波长和气氛调节活性过程，
探索较温和条件下的转化路径。
脱氯 ≠ C–C 断链 ≠ 资源化利用
本课题关注的不是单纯材料消失，而是可解释、可追踪的氯与碳转化。
Notes: PVC广泛应用带来资源化需求，其含氯结构又使反应评价具有特殊性。Xu等的Primer讨论预脱氯、裂解、功能化和溶剂加工等多种策略。光化学的研究价值在于通过吸光与反应条件调控初始活化，而非预设它一定比其他方式有效。下一页把总体目标拆成独立化学过程。

## Slide 4
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
C–Cl 转化与主链断裂属于不同层次的化学变化
启动反应只是第一步；氧化、脱氯、交联与链裂解可能竞争发生
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
4
…–CH₂–CH(Cl)–CH₂–CH(Cl)–…
温和活化与后续自由基命运
共同决定最终链结构
脱氯化氢
…–CH=CH–… + HCl
含氯 / 不饱和结构变化
氧化
R· → ROO· → 含氧产物
氧化官能团不等于分子量降低
交联
R· + ·R → R–R
可能形成凝胶或不溶组分
链裂解
长链 → 低聚物 / 小分子
需 SEC/GPC 与产物证据
评价组合：
氯平衡 + 链长 + 凝胶分数 + 产物
需要同时调控自由基生成与后续反应，并以聚合物测量确认真实链断裂。
Notes: 脱氯化氢生成不饱和结构，但并不直接切断碳主链。氧化可以引入含氧基团，交联会降低可溶性，链裂解才直接改变链长分布。不能把Cl释放或表面氧化单独当作有效降解。下一页以PVC光老化文献说明自由基反应的依据及边界。

## Slide 5
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PVC 光老化的产物证据支持自由基氧化反应网络
Gardette：空气中、>300 nm、60 ℃；结构鉴别与化学处理约束所提出的机制
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
5
文献实际鉴别的氧化产物
氢过氧化物、氯代酮、酰氯和羧酸；
结合光谱、去卷积及选择性化学处理。
证据的边界
产物鉴别支持自由基氧化解释，
并不等于逐一直接检测了所有自由基。
吸光结构 / 缺陷引发
R· + O₂ → ROO·
ROOH → RO· → 氧化 / 裂解
原创示意，依据 Gardette 1989 机制讨论。
由被动光老化转向主动调控：利用外加光敏组分改变反应启动与自由基命运。
Notes: Gardette目标论文从上传PDF第一页下半部开始，研究识别空气光氧化形成的少数关键含氧产物，并提出一般反应网络。脱HCl与多烯形成涉及发色结构变化，但不能据此直接认定本体系PVC释放游离Cl自由基。该文没有使用本课题EAQ/DCE条件。图为机制讨论的原创概括，不伪造EPR或原始曲线。下一页讨论选择AQ类光敏组分的依据。

## Slide 6
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
AQ 的激发态反应性为光敏调控提供文献依据
实际试剂为乙基蒽醌；文献 2-EAQ 结构仅作示例，取代位号与纯度需由试剂记录确认
Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. 原始研究线索：Ren et al. 2011（综述引文98；未取得全文）
6
O
O
AQ 母体
O
O
2-EAQ 文献示例
AQ → ¹AQ* → ³AQ*（hν / ISC）
HAT / ET → 还原态 AQ → O₂ / 再生
一般过程：激发态、HAT / ET 与氧反应
AQ 的取代基、溶剂和能级影响具体反应；
可涉及还原态 AQ 与不同氧相关路径。
更接近实际试剂的原始研究线索
Ren 等研究 2-EAQ 在充气溶液中的光还原
与 H₂O₂ 生成；该先例不等同于 PVC 降解。
ROS 候选：¹O₂ / O₂·⁻ / H₂O₂，需分别检测。
选择 AQ 的依据是可研究的激发态化学，EAQ / DCE / PVC 的实际作用仍由对照确定。
Notes: Chen综述§2介绍AQ激发、系间窜越及电子或能量转移相关过程，§3.1.1收录2-乙基蒽醌光还原和氧再氧化的过氧化氢先例。Ren、Mao、Duan与Song发表于J.Photochem.Photobiol.A2011年217卷164至168页的原始研究题名和作者来自该综述引文98；当前原文及DOI未取得，不能把它标为直接阅读或已在线验证。其结论只按二次引文提供选择依据。2-EAQ结构在外环beta位连接乙基，本实验具体位号仍须核实。ROS种类不能凭AQ吸光自动确定，且能量转移产生单线态氧与电子转移产生超氧相关物种属于不同路径。下一页考察含氯介质这一竞争反应组分。

## Slide 7
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PS / CH₂Cl₂ 研究提示含氯介质可以成为反应参与者
标准条件：10 mg PS，4 mL CH₂Cl₂，365 nm，1 bar O₂，30 ± 5 ℃；无外加光催化剂
Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
7
…
…
PS / CH₂Cl₂
含氧中间体 → 芳香族产物
关键证据 | 作者报告与本课题启发
Cl· 归属 | PBN 自旋捕获及 EPR 模拟归属
链长变化 | GPC 的 Mn、Mw 下降支持 PS 链裂解
反应依赖 | 光暗、Ar/O₂ 与介质对照
反应加速 | 作者提出含氧中间体增强吸光
可借鉴的是介质参与与证据组合；PS / CH₂Cl₂ 的物种和路径不能直接移植到 PVC / DCE。
Notes: Su等的原文Fig.5展示PBN捕获及模拟结果，作者据此归属Cl自由基，并结合GPC、产物和光吸收变化讨论反应。标准条件与扩大规模的最高产率条件区分，因此本页不混用优化数值。结构图为正确的PS苯基侧链示意。CH2Cl2中较强的捕获信号支持该体系机制，不能反推DCE或PVC具有相同初始光化学。下一页把外源介质与PVC自身含氯位点分开。

## Slide 8
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
外源介质与 PVC 含氯位点构成不同的活化来源
PVC 脱氯、游离 Cl· 形成与 C–C 断裂必须分别建立证据
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
8
文献事实
本课题推测
验证对象
PS / CH₂Cl₂：介质参与
PVC 催化先例：
Cl⁻、ESR 与链长联合评价
DCE 或 PVC 的 C–Cl
可能参与活化；
不同脱氯路径需区分
溶剂衍生信号
Cl· 或其他含氯物种
氯平衡与主链变化
R–Cl → R· + Cl· 与 R–Cl + Nu⁻ → R–Nu + Cl⁻
含氯结构提供研究入口，Cl· 的来源与反应贡献需要在本体系单独鉴定。
Notes: 左侧是不同文献事实。Qin为水相CDs/Zr-MOF体系，报道氯释放、ESR和链长及产物分析；其GPC原曲线在未取得的补充信息S14中，不能声称已检查该曲线。中间是本体系推测，右侧对应独立验证。底部对比均裂与亲核取代，说明Cl离子释放不等于Cl自由基生成。水相AQ激发态与氯离子的化学也不能直接当作有机C–Cl活化证据。下一页据此制定由简单到复杂的底物路线。

## Slide 9
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
由简单底物到 PVC 的路线逐步隔离局部化学与聚合物效应
先在易解析体系中确认反应与产物，再增加含氯位点、链长与相态复杂度
Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
9
EAQ 光化学体系
吸光与光敏增益
氯代烷烃模型
局部 C–Cl / C–H
物种与产物鉴定
对照、捕获与定量
机制验证与优化
闭环证据与可重复性
PVC 转化
氯、链长与物料平衡
复杂含氯底物
氯代石蜡等逐级扩展
模型分子解析局部反应；PVC 的连续脱氯、聚集态与链裂解由聚合物实验独立验证。
Notes: 路线按上排从左到右，下排从右到左阅读。氯代烷烃保留二级含氯碳和邻近C–H，有利于跟踪局部反应及识别产物，但不能完整模拟PVC的缺陷、不饱和结构、连续脱氯及界面氧扩散。进入聚合物阶段前优先澄清介质背景。下一页展示已实际开展的模型实验条件。

## Slide 10
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
前期实验以 2-氯戊烷考察光照体系的反应行为
先明确已开展的实验条件，再统一底物转化与候选产物的评价口径
实验条件：用户原始实验 PPT，第8页；左图为装置示意。
10
反应装置示意
365 nm 光照 · 气氛控制 · 定时取样
已记录的基准条件
参数 | 实验记录
底物 | 2-氯戊烷，0.5 mmol
光敏组分 | 乙基蒽醌，5 mg/mL
介质 | DCE，4 mL
光照 / 时间 | 365 nm，6 h
气氛 | O₂ / O₂ 鼓泡 / N₂ / 空气
现有实验构成条件筛查基础，后续以同一套定量方法完成可重复比较。
Notes: 装置为可编辑示意，不是原实验照片。条件按用户原始记录保留：2-氯戊烷0.5毫摩尔、EAQ5毫克每毫升、DCE4毫升、365纳米照射6小时，比较四种气氛。光通量、温度与重复实验信息尚需补充。下一页完整报告气氛转化率与候选产物记录。

## Slide 11
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
模型结果已有转化记录，产物归属与定量仍待完善
保留原始转化率与六组定性记录，不将底物消耗直接表述为脱氯率或降解率
实验数据：用户原始实验 PPT，第8页；转化率计算方法与候选峰归属待复核。
11
已记录的底物转化率 / %
Chart: 
| O₂ | O₂ 鼓泡 | N₂ | 空气
转化率 | 87.6 | 82.8 | 73.8 | 76.6
候选产物：原始定性记录
条件 | 2,4-二氯戊烷 | 四氯丁烷 | 氯乙酸 | 未知
O₂ | √ | √ | √ | √
O₂ 鼓泡 | √ | √ | √ | √
N₂ | √ | √ | n.d. | /
空气 | / | √ | n.d. | /
乙腈 / 各气氛 | n.d. | n.d. | n.d. | /
乙腈 / 2.5 mmol 2-CP | n.d. | n.d. | n.d. | /
计算方法 / 内标 / 校准未提供；不添加误差线。
符号沿用原记录；候选结构与峰归属尚待标准品核对。
当前结论限于底物转化与候选信号，目标产物收率和物料平衡仍需建立。
Notes: 四组转化率分别为87.6、82.8、73.8和76.6，来自用户原记录，不添加误差线。表格保留六行及原有符号。2,4-二氯戊烷、四氯丁烷类、氯乙酸均为候选记录，不表示已用标准品确证。内标、校准和物料平衡未提供，不据此推导PVC降解率。通常转化率可写为X=(n0−nt)/n0×100%，但原记录未提供采用的计算式、内标及校准，不能将该定义冒充原实验已执行的方法。下一页对转化与产物不匹配提出竞争解释。

## Slide 12
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
溶剂相关信号使初始活化与产物来源成为首要分析对象
观察：预期模型产物未明确确认；出现 DCE 相关候选信号；乙腈中未见同类明确产物
观察：用户实验记录与补充说明；各解释为本课题待验证假说。
12
待验证解释 | 具体分析 | 最有区分度的实验
DCE 化学参与 | 溶剂自身产生背景或副产物 | 无底物 DCE / EAQ 光照空白
EAQ* 优先与介质作用 | 溶剂浓度与激发态相互作用竞争 | 吸收 / 发光或瞬态测试；配对介质
底物初始活化不足 | 模型 C–H / C–Cl 未有效进入路径 | 底物浓度与时间曲线；底物回收
产物识别不完整 | 挥发性、极性或不稳定产物漏检 | 标准品、检测窗口与回收率检查
氧改变反应路径 | 氧参与或猝灭影响速率与选择性 | O₂ / N₂ 配对；氧化产物分析
定量方法仍需复核 | 峰归属、响应因子或内标有偏差 | 原始色谱复查；内标与校准曲线
将六种解释作为可证伪假说，先完成空白与分析确认，再优化反应条件。
Notes: DCE可能是反应物而非惰性背景，但目前只有候选信号，不能直接认定。溶剂与EAQ激发态的竞争是合理解释之一，仍需测量。底物也可能发生反应而产物未被检测，或者氧改变选择性。六种解释可以并存，最优先的是无底物空白、原始峰归属、内标及回收率。乙腈中缺少相同信号不能独立证明零反应，也不能鉴定Cl自由基。下一页转向已有PVC表征，明确其证据层级。

## Slide 13
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PVC 谱形变化提供结构线索，尚不足以确认主链断裂
12 h 与 24 h；按原谱图矢量转录，非原始光谱点；未平滑、未拟合、未补造纵轴数值
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. 本课题原始谱图：用户提供
13
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber / cm⁻¹
Transmittance (%)
12 h
24 h
3451 cm⁻¹
2913 cm⁻¹
可讨论的变化
约 3451 cm⁻¹：O–H 区域
约 2913 cm⁻¹：C–H 区域
指纹区与整体谱形差异
不能据此认定的结果
有效脱氯量、分子量下降
或真实 C–C 主链断裂
补齐未反应 PVC、统一基线与归一化，并以 SEC/GPC 独立检验链长变化。
Notes: 用户在这次完整要求中明确恢复FTIR页，因此重新纳入原始12小时与24小时谱图信息。为满足所有图形可编辑，彩色曲线按原图像素位置转录为原生矢量线条；源PNG同时另附，便于核对。没有原始光谱文件，不将这些像素点冒充采集数据，不计算峰面积、不平滑、不插值。遮挡区保留断点。原图未提供纵轴数值，不补造刻度。3451和2913附近只能提出O–H和C–H区域差异的线索，水分、制样、基线与归一化均可能影响解释。没有起始PVC与配套分子量数据，不能确认有效断链。下一页将模型与PVC的可比性明确分层。

## Slide 14
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
模型与 PVC 的可比性受结构、吸光和聚集态共同限制
局部键型相似不等于反应性相同；365 nm 的直接反应还取决于实际吸收与激发态过程
Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
14
CH₃–CH(Cl)–CH₂–CH₂–CH₃
Cl
Cl
Cl
…
…
比较维度 | 氯代烷烃模型 | PVC 聚合物
结构与反应位点 | 局部二级含氯碳；产物较易识别 | 连续位点、缺陷、多烯及添加剂
相态与传质 | 以溶液局部环境为主 | 溶胀、界面及氧扩散影响可及性
后续自由基命运 | 局部取代、氧化与终止 | 氧化、连续脱氯、交联与裂解竞争
吸光与反应启动 | AQ / 介质 / 底物共同决定有效激发 | 发色结构与反应生成物可能改变吸光
不能仅凭键能推定 365 nm 直接光解；需联合吸收、有效光通量与产物证据。
Notes: 2-氯戊烷和PVC都含二级含氯碳及邻近C–H，但PVC存在连续位点、缺陷、不同链环境和添加剂。聚合物阶段还叠加溶胀及传质。365纳米的单光子能量约为328千焦每摩尔，该换算也不证明某个C–Cl必然断裂：首先要发生吸收，再考虑激发态路径与量子效率。不能用单独的键能比较替代光物理和实验测量。溶剂既影响AQ激发态，也影响自由基命运。下一页整合为待检验的网络，明确哪些箭头仍缺证据。

## Slide 15
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
工作假说连接 AQ 光化学、介质竞争与 PVC 氧化支路
实线：一般文献过程；虚线：本体系合理推测；“?”：关键证据缺口。R· 表示碳中心自由基。
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
15
AQ 小循环
AQ
AQ*
AQH· / AHQ
hν
R–H
HAT / ET
O₂
再氧化
恢复 AQ
攫氢
再生
AQ* + O₂ → ROS ?
AQ* + DCE / 模型 → 竞争转化 ?
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
AQ* 攫氢 ?
C–Cl 活化 ?
R·
Cl· ?
HAT ?
Cl· + R–H → HCl + R·
+ O₂
ROO·
ROOH
RO·
后续 β-裂解 ?
R¹–CH(O·)–CH₂–R² → R¹–CHO + ·CH₂–R²
工作假说不等于已证实循环；需区分供氢体、ROS、含氯物种与链裂解的实际贡献。
Notes: 本页保留用户单独机制图的小AQ循环与大PVC路径，并依照这次要求加回证据缺口问号。左侧概括AQ类的一般激发、还原及氧再氧化过程，AQH自由基和AHQ表示不同还原层级，不声称同时检出。ET与HAT为不同候选路径，不画成同一具体化学基元步骤。左下将ROS与DCE或模型反应列为待鉴定支路；不混同单线态氧、超氧和羟基自由基，也不把ROS当作一种确定物种。右侧PVC攫氢、C–Cl活化和Cl自由基HAT均未在本体系证实，因此使用虚线及问号。R自由基与氧形成ROO为一般基元反应，但不代表本样品已检测。后续ROOH、RO自由基与β裂解需要独立证据，底部连接式仅示意烷氧自由基裂解。HAT与脱氯可以竞争或并行，Cl离子释放不能独自证明Cl自由基。下一页把缺口映射到明确的实验判据。

## Slide 16
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
机制验证以竞争解释和独立测量的对应关系为核心
先确认必要条件与真实产物，再将物种识别、氯平衡和链长结果联合解释
16
实验 / 对照 | 对应的机制环节 | 判据与解释边界
光暗；有 / 无 EAQ；AQ / EAQ | 光驱动及光敏组分贡献 | 同温同光通量；同步评估试剂稳定性
O₂ / N₂ / 空气；介质配对 | 氧与含氯溶剂参与 | 控制吸光、溶解性、传质与残余氧
波长 / UV–vis；必要时瞬态测量 | 实际吸光者与激发态过程 | 不能仅用灯功率或键能判断
捕获实验 + EPR 自旋捕获 | Cl·、R· 与氧相关物种 | 空白、模拟及选择性；单一抑制非定论
GC-MS / 标准品 / NMR；氯分析 | 产物来源、结构与氯去向 | 内标、回收率与固液气相平衡
SEC/GPC + 凝胶；FTIR / XPS | 链长变化及结构转化 | 可溶 / 不溶共同评价；官能团非断链证据
每个机理箭头对应可观测量，并保留能否定该解释的对照。
Notes: 实验矩阵按必要条件、介质和氧、激发过程、物种、物料、聚合物六层推进。AQ与EAQ对比视试剂和吸收匹配条件设置，不把取代基影响单独归因于某一因素。波长比较应控制有效光通量。自由基捕获与EPR需要溶剂、无底物和探针自身空白；捕获剂可能影响吸光或反应，不具有绝对选择性。氯平衡需考虑不同相，SEC/GPC需结合凝胶和回收率，避免只测可溶部分。结构分析可以采用FTIR、NMR与XPS，但无法替代链长证据。对AQ再生还应以时间分辨的组分和稳定性支持。下一页按优先级组织这些实验。

## Slide 17
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
下一阶段优先完成分析确认，再推进复杂底物与 PVC
以每阶段的通过判据推进，不预设已有体系能够实现完整催化或有效降解
17
1
确认模型反应
复核色谱、候选产物与转化率
完成无底物 DCE 空白
输出：可重复的消耗—产物对应
2
优化模型底物
2-氯己烷等模型；配对介质
光照、浓度与气氛
输出：可复现的反应窗口
3
扩展含氯结构
由简单氯代烷烃到氯代石蜡
检验连续位点与竞争反应
输出：模型结论的适用范围
4
进入 PVC 评价
统一制样与对照；氯平衡
SEC/GPC、凝胶及结构分析
输出：氯与链长的联合结果
5
完善机制证据
EPR、产物与激发态分析
交叉检验关键反应步骤
输出：支持或否定候选路径
近期核心任务：确认信号来源与分析可靠性，再建立 PVC 主链变化的独立证据。
Notes: 原始前期模型为2-氯戊烷；2-氯己烷是后续优化计划，不能混写已完成实验。五阶段为优先级与推进关系，部分分析可以并行，但应先获得真实可重复的产物信息，再进入更复杂底物。最终路径允许被否定或修正，而不是为完成既定机理图堆叠阳性结果。下一页以三个证据层级总结。

## Slide 18
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
阶段认识将文献可能性与本体系证据明确分开
已有结果用于提出与筛选假说，尚不足以确认 EAQ / DCE 体系实现 PVC 有效链裂解
18
研究依据
PVC 光老化涉及自由基氧化；AQ 提供候选光敏入口，
含氯介质可能改变反应路径。
当前线索
模型实验存在转化及溶剂相关候选信号；PVC 谱形改变，
但产物来源、Cl· 作用与真实链断裂尚待确认。
优先突破
以溶剂空白和产物定量澄清模型反应，再联合物种检测、
氯平衡与分子量测量检验聚合物转化。
下一步最重要的是区分 AQ、介质、氧与 PVC 自身结构的贡献，形成可证伪的证据链。
Notes: 研究依据充分不等于本体系机制已经成立。模型反应的最重要发现是转化记录与目标产物之间存在尚未解决的对应问题；PVC初步表征提供结构线索但没有分子量证据。下一阶段先完善分析与溶剂空白，再用独立聚合物测量判断是否发生真实断链。参考文献页给出各篇支持论点及获取边界，最后感谢各位老师。

## Slide 19
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
核心文献及其在本汇报中的证据作用
前六篇已直接查阅上传全文；第七篇为综述追溯的原始研究，未取得原文与 DOI
19
[1]
Xu, S.; Han, Z.; Yuan, K.; et al. Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
Upcycling chlorinated waste plastics.
https://doi.org/10.1038/s43586-023-00227-w
PVC 氯管理与升级利用框架
[2]
Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J. Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.
https://doi.org/10.1021/ma00196a005
光氧化产物鉴别与自由基网络
[3]
Huang, Z.; Wang, H. J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.
https://doi.org/10.1002/pol.20230322
吸光、缺陷、相态与聚合物反应
[4]
Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; Pang, J.-W.; et al. Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.
https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100449
AQ 激发态、ROS 与再生的一般过程
[5]
Qin, J.; Dou, Y.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123355
PVC 氯 / 物种 / 链长的联合评价
[6]
Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH₂Cl₂.
https://doi.org/10.1002/anie.5578835
含氯介质、PBN-EPR 与链裂解证据
[7]
Ren, M. G.; Mao, M.; Duan, X. Y.; Song, Q. H. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2011, 217, 164–168.
Hydrogen peroxide synthesis by direct photoreduction of 2-ethylanthraquinone in aerated solutions.
2-EAQ 原始先例；据文献[4]引文98，二次引用；DOI 未核实，不补写。
引用按原文支持范围使用；未读全文、缺少补充信息或未在线解析的部分均明确披露。
Notes: 各DOI按上传论文首页或来源标识逐一核对文本，当前网络对Crossref、PubMed及出版社返回403，因此未声称完成所有落地页在线解析。Gardette DOI与文件标识ma00196a005一致，但PDF未显式印出DOI。Huang正式卷期为2024，文件名中的2023为在线发表时间相关信息，统一按卷期引用。Ren原始研究题名、作者、期刊年卷页由Chen参考文献98核对，原文和DOI未取得，不虚构其DOI或实验细节。其链接指向可核对的Chen综述，不冒充原始论文链接。所有论文的作用、证据与局限另附文献核查说明。

## Slide 20
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
感谢聆听，敬请批评指正
课题组工作汇报
20
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
THANK YOU
佟可心 · 北京工业大学
Notes: 感谢各位老师聆听，敬请对分析方法、优先对照及机制证据提出建议。本页不新增科学结论。