## Slide 1
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
蒽醌参与的 PVC 光化学转化与降解机制探索
课题组工作汇报 · 从模型分子实验到聚合物降解的证据链
1
以模型反应识别活性过程，以聚合物证据验证主链变化
[–CH₂–CH(Cl)–]ₙ
PVC：含氯聚合物主链
光化学体系
365 nm
乙基蒽醌 / O₂
转化目标
脱氯 · 氧化
碳骨架变化
报告人：佟可心 指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士
2026 年 10 月 17 日 北京工业大学
研究定位：解析模型反应与介质竞争，建立 PVC 光化学转化的机制证据。
Notes: 本次汇报以乙基蒽醌参与的PVC光化学转化为主题。先介绍研究依据，再报告模型分子结果，最后提出自由基反应网络与验证计划。本课题仍处于探索阶段，不将模型底物消耗直接等同于PVC有效降解。

## Slide 2
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
汇报主线：从文献依据到实验验证
背景界定研究目标，实验提出工作假说，对照与分析形成证据闭环
2
研究背景
Cl
Cl
…
…
PVC 含氯结构
氯管理与碳骨架转化
文献依据
R· → ROO·
光氧化与含氯介质
提取可借鉴的证据
前期探索
转化率 + 产物
模型反应与产物记录
区分底物转化与介质反应
机制验证
EPR / Cl / SEC
反应网络与关键对照
建立物种、氯与链长证据
逻辑顺序：研究目标 → 文献启发 → 实验现象 → 竞争解释 → 机制验证。
Notes: 汇报分为四个层次。背景明确氯和碳的双重目标；文献提供一般路径与证据方法；模型实验报告实际记录；机制部分把每个待验证步骤对应到独立测量。已删除用户明确弃用的红外数据。

## Slide 3
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PVC 回收需要协同管理氯与碳骨架
含氯结构决定了反应评价必须同时覆盖元素去向与聚合物链长
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
3
PVC 的含氯主链与主要转化方向
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
脱氯 · 官能化 · 氧化 · 交联 · 主链断裂
各过程可以竞争发生，需要分别评价。
氯的去向
Cl⁻ / HCl / 残余有机氯
碳的去向
长链保留 / 低聚物 / 小分子产物
研究目标：在可控光照条件下，将含氯结构转化与碳骨架利用联系起来。
Notes: PVC既包含需要管理的氯元素，也包含可被转化利用的碳骨架。氯离子释放、含氧结构生成、聚合物链长下降对应不同层面的变化。必须分开建立测量指标，再判断它们之间的联系。

## Slide 4
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
脱氯、自由基生成与主链断裂需要分层验证
C–Cl 键转化存在不同反应路径，游离 Cl· 并非所有脱氯过程的共同产物
Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
4
三类含氯结构转化示意
亲核取代
R–Cl + Nu⁻ → R–Nu + Cl⁻
均裂路径
R–Cl → R· + Cl·
脱氯化氢
–CH₂–CHCl– → –CH=CH– + HCl
三个独立的证据层次
C–Cl 转化
氯形态与回收率
活性物种
自由基捕获与交叉验证
C–C 断裂
分子量、凝胶分数与产物
先明确反应类型，再建立活性物种与主链变化之间的证据联系。
Notes: 左侧三式为类别示意，不是已确认的本体系反应。取代或消除可以使含氯结构改变而不释放游离氯自由基；即便存在均裂，也需独立证明该过程与整体反应相关。主链断裂最终需要聚合物层面的测量。

## Slide 5
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PVC 光氧化文献支持自由基参与的反应网络
Gardette 的结构归属结合多种分析与化学处理，体现了交叉验证的重要性
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
5
可借鉴的文献证据逻辑
结构分析
区分重叠的含氧产物
化学处理
利用反应前后变化检验归属
反应关联
联系自由基氧化与产物形成
文献提出的一般氧化路径
R· + O₂ → ROO·
ROO· → ROOH → RO·
含氧产物生成与可能的链裂解
文献支持自由基氧化路径，本体系的 Cl· 作用与链裂解仍需独立验证。
Notes: 本页不再展示红外曲线或数值。Gardette研究提供的核心启发是使用结构分析与化学处理共同约束产物归属。右侧为一般氧化过程概括，并非直接从文献移植得到的EAQ/DCE体系机理。

## Slide 6
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
乙基蒽醌作为光敏候选，为反应提供激发态入口
蒽醌介绍保留选择理由与候选循环，实际作用以本体系对照实验为依据
Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
6
AQ 类光敏过程的概念循环
AQ
AQ*
AQH· / AHQ
hν
R–H
攫氢
O₂
再氧化
选择理由与实验约束
具有吸光能力
结合吸收光谱确认有效激发
可发生转移过程
候选过程包括攫氢与氧相关反应
设置必要对照
比较有无 EAQ、光暗与试剂稳定性
AQ 提供候选反应入口，光敏增益、供氢体与再生过程均由实验约束。
Notes: 左侧表示一般AQ类的光激发、供氢体参与和氧再氧化过程。AQH自由基与AHQ对应不同还原层级，图中并列是简写，不表示二者已在本实验中同时检出。乙基蒽醌的实际中间体和供氢体尚待确认，不展开完整蒽醌综述。

## Slide 7
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PS / CH₂Cl₂ 文献表明含氯介质可直接参与光反应
文献标准体系：PS 10 mg / CH₂Cl₂ 4 mL / 365 nm / 1 bar O₂ / 30 ± 5 ℃
Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
7
作者报告的关键证据
证据类型 | 原文报告
自由基信号 | PBN 自旋捕获 EPR 及归属
链长变化 | GPC 显示分子量明显降低
反应对照 | 暗反应、Ar 与介质变化
产物分析 | 芳香族产物的识别与定量
对本课题的可迁移启发
含氯介质参与活性物种生成
介质空白与底物对照必须配套
PS / CH₂Cl₂ 与 PVC / DCE 分开论证
含氯溶剂不能默认惰性，应优先区分介质反应与目标底物的真实转化。
Notes: 该文标准体系无需外加光催化剂，作者结合自旋捕获、GPC及产物分析研究PS光裂解。捕获信号的归属和反应路径是作者报告；本课题不将其直接等同于EAQ/DCE中的结果。PS骨架和PVC不同，CH2Cl2和DCE的反应性也需分别测量。原始文献曲线不作伪造的可编辑数据重绘，改为原生证据摘要。

## Slide 8
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PVC 光催化先例提供氯、物种与链长的联合评价思路
Qin 研究为水相 CDs/Zr-MOF 体系，与本课题 EAQ / DCE 条件不同
Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
8
氯释放
Cl⁻ 测量
追踪含氯结构变化
活性物种
ESR 与捕获对照
约束自由基参与
聚合物变化
GPC 与产物分析
联合评价链长和产物
原文另有 GPC 与 HPLC 报告；补充信息中的 GPC 原曲线尚未取得。
借鉴的是联合证据设计，不将另一催化体系的反应路径直接移用于本体系。
Notes: Qin文献结合氯释放、自由基研究及聚合物和产物分析。其水相催化剂、光源与预处理均与本课题不同。本页保留方法启发，不展示无法取得补充信息的GPC原曲线，也不虚构可编辑实验数据。

## Slide 9
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
研究策略采用由局部反应到聚合物的逐级推进路线
模型分子提高产物解析能力，复杂底物与 PVC 检验局部反应的可迁移性
Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
9
乙基蒽醌体系
光照、气氛与介质
确认有效反应条件
氯代烷烃
识别局部 C–Cl / C–H
建立产物定量方法
氯代石蜡
增加含氯位点复杂度
评价竞争反应
PVC
加入聚集态与传质
验证主链与物料变化
推进判据保持一致：产物可确认、定量可重复、物料去向清楚。
Notes: 原始模型实验使用2-氯戊烷，后续计划可扩展2-氯己烷。模型先拆解局部化学，再增加底物复杂度；聚合物阶段需要单独考虑溶胀、氧扩散和交联。不能以模型结果替代PVC分子量证据。

## Slide 10
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
前期实验以 2-氯戊烷考察光照体系的反应行为
先明确已开展的实验条件，再统一底物转化与候选产物的评价口径
10
反应装置示意
365 nm 光照 · 气氛控制 · 定时取样
已记录的基准条件
参数 | 实验记录
底物 | 2-氯戊烷，0.5 mmol
光敏组分 | 乙基蒽醌，5 mg/mL
介质 | DCE，4 mL
光照 / 时间 | 365 nm，6 h
气氛 | O₂ / O₂ 鼓泡 / N₂ / 空气
现有实验构成条件筛查基础，后续以同一套定量方法完成可重复比较。
Notes: 装置为可编辑示意，不是原实验照片。条件按用户原始记录保留：2-氯戊烷0.5毫摩尔、EAQ5毫克每毫升、DCE4毫升、365纳米照射6小时，比较四种气氛。光通量、温度与重复实验信息尚需补充。

## Slide 11
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
模型结果已有转化记录，产物归属与定量仍待完善
保留原始转化率与六组定性记录，不将底物消耗直接表述为脱氯率或降解率
11
已记录的底物转化率 / %
Chart: 
| O₂ | O₂ 鼓泡 | N₂ | 空气
转化率 | 87.6 | 82.8 | 73.8 | 76.6
候选产物：原始定性记录
条件 | 二氯戊烷 | 四氯丁烷 | 氯乙酸 | 未知
O₂ | √ | √ | √ | √
O₂ 鼓泡 | √ | √ | √ | √
N₂ | √ | √ | n.d. | /
空气 | / | √ | n.d. | /
乙腈 / 各气氛 | n.d. | n.d. | n.d. | /
乙腈 / 2.5 mmol 2-CP | n.d. | n.d. | n.d. | /
未提供平行实验及校准信息；不添加误差线。
符号沿用原记录；候选结构与峰归属尚待标准品核对。
当前结论限于底物转化与候选信号，目标产物收率和物料平衡仍需建立。
Notes: 四组转化率分别为87.6、82.8、73.8和76.6，来自用户原记录，不添加误差线。表格保留六行及原有符号。二氯戊烷、四氯丁烷、氯乙酸均为候选记录，不表示已用标准品确证。内标、校准和物料平衡未提供，不据此推导PVC降解率。

## Slide 12
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
当前结果需要优先区分底物转化与溶剂竞争反应
含氯介质自身反应、底物活化不足与分析归属局限构成三类竞争解释
12
实验现象
·
目标产物尚未明确
·
记录中出现 DCE 相关候选物
·
乙腈条件未见同类明确产物
竞争解释
·
DCE 参与并生成背景产物
·
目标底物活化效率不足
·
检测窗口与峰归属存在局限
区分实验
·
无底物 DCE 光照空白
·
标准品、内标与回收率检查
·
介质配对与吸收光谱对照
优先核实色谱信号来源，以溶剂空白和结构确证排除表观转化。
Notes: 本页把现象、解释和验证按顺序连接。DCE参与反应是需要检验的解释，而非已确认结论。乙腈体系差异也可能与溶解性、吸光和检测窗口有关。先完成无底物空白及标准品确认，再决定条件优化方向。

## Slide 13
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
模型分子与 PVC 的差异来自连续结构和聚集态
模型用于解析局部反应，聚合物需要额外评价传质、竞争反应与链长变化
Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
13
2-氯戊烷：局部反应模型
CH₃–CH(Cl)–CH₂–CH₂–CH₃
·
局部 C–Cl / C–H 转化
·
产物结构相对便于解析
·
介质与吸光行为需要同步测量
PVC：连续位点与聚集态
[–CH₂–CH(Cl)–]ₙ
·
连续位点与结构缺陷共同存在
·
溶胀、界面与 O₂ 扩散影响反应
·
氧化、交联与主链断裂可能竞争
模型结论通过逐级底物扩展检验，PVC 转化由聚合物层面的测量独立确认。
Notes: 本页承接模型实验的竞争解释，再引出下一页聚合物工作假说。小分子可以帮助识别局部反应，但无法代表聚合物链上的连续位点、缺陷与传质条件。聚合物阶段同时分析可溶部分、凝胶及产物，避免把相态变化当作主链断裂。

## Slide 14
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
工作假说：AQ 攫氢再生与 PVC 自由基氧化网络
实线表示一般文献过程；虚线表示本体系待验证步骤。R· 统一表示碳中心自由基。
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
14
AQ 小循环
AQ
AQ*
AQH· / AHQ
hν
R–H
攫氢
O₂
再氧化
恢复 AQ
攫氢
再生
AQ 类一般过程；EAQ 中间体待确认。
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
…
…
AQ* 攫氢
C–Cl 活化
R·
Cl·
HAT
Cl· + R–H → HCl + R·
+ O₂
ROO·
ROOH
RO·
后续 β-裂解
R¹–CH(O·)–CH₂–R² → R¹–CHO + ·CH₂–R²
假说要点：AQ 激发态启动攫氢，氧化支路连接潜在链裂解；Cl· 支路单独验证。
Notes: 本图按照用户提供的独立机制图片重建，所有内容为可编辑对象，删除全部问号。AQ激发态攫氢后由氧参与再氧化为一般文献过程，其在本体系中的具体中间体与供氢体待确认。右侧PVC占主要区域：候选攫氢与C–Cl活化为虚线，表示未证实；Cl自由基支路如成立，可攫氢生成R自由基和HCl。R自由基与氧结合形成ROO自由基，后续ROOH与RO自由基的生成和烷氧自由基β裂解均需本体系证据。底部为连接式示意，不代表已确认产物。AQH自由基和AHQ为不同还原层级，并列标注不表示同时检出。

## Slide 15
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
第一轮验证明确光、EAQ、介质与氧的作用
一次改变一个主要因素，所有组采用同一套底物与产物定量方法
15
光照 / 暗反应
确认光驱动贡献
温度、反应时间与取样保持一致
有 / 无 EAQ
评价光敏组分的净增益
同步设置无底物空白与稳定性检查
DCE / 配对介质
区分溶剂化学参与与物理效应
同步控制溶解性、浓度与吸收
O₂ / N₂ / 空气
比较氧气对速率和产物的影响
记录供气方式、残余氧与传质条件
先确定必要条件与真实产物，再进行自由基身份和催化循环的机制归属。
Notes: 本轮以最小对照集合排除竞争解释。无底物DCE空白用于判断背景产物；光暗、有无EAQ用于评价光敏增益；介质与气氛对比同时控制物理性质。供气和残余氧需要记录，避免把传质差异解释为单纯化学差异。

## Slide 16
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
第二轮验证连接活性物种、氯去向与聚合物链长
各类测量独立解释后交叉验证，避免依靠单一捕获剂或单一阳性信号归属完整机理
Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
16
自由基 / ROS
EPR + 化学捕获
设置试剂、溶剂与底物空白
氯的去向
Cl⁻ + 总氯 / 有机氯
覆盖固、液与气相回收
链长变化
SEC/GPC + 凝胶分数
同时分析可溶与不溶部分
产物与结构
GC-MS / NMR / 标准品
建立结构确证与定量平衡
机制支持来自“物种—物料—链长—产物”的证据闭环。
Notes: EPR与捕获剂需要排除分析干扰和选择性局限。氯平衡覆盖不同相，SEC/GPC结合凝胶与回收率，避免只测可溶组分造成偏差。结构确证和定量分别完成。若要支持AQ再生，还应跟踪组分变化与试剂稳定性。

## Slide 17
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
下一步按分析确认、模型优化与聚合物验证逐步推进
阶段推进以可复核的结果为依据，避免用更高表观转化率替代真实进展
17
确认分析
标准品 / 内标
无底物 DCE 空白
明确现有信号来源
优化模型
2-氯己烷等模型
介质 / 光照 / 气氛
得到可重复的局部反应
扩展底物
氯代石蜡 → PVC
控制相态与传质
检验模型结论的迁移性
验证机制
EPR / 氯平衡
SEC 与产物分析
检验关键箭头与竞争路径
近期优先任务：核实产物与溶剂空白，建立 PVC 分子量与物料去向的测量。
Notes: 后续先回到现有模型的分析可靠性，再推进体系优化。2-氯己烷属于后续模型计划，与原始2-氯戊烷实验区分。复杂底物与PVC阶段单独评价相态和传质，机制实验根据可重复结果逐步展开。

## Slide 18
北京工业大学
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
阶段总结：以模型结果为起点，完善 PVC 转化证据链
现阶段聚焦反应识别与机制检验，尚未建立经充分验证的 PVC 有效降解体系
18
研究依据
PVC 光氧化与含氯介质具有自由基反应先例，
氯去向和碳骨架变化需要协同评价。
已有进展
模型实验获得底物转化与候选产物记录，
产物来源、定量与溶剂竞争仍需核实。
后续重点
先完善对照与分析，再联合自由基、氯平衡、
分子量与产物证据检验工作假说。
感谢各位老师聆听，敬请批评指正。
Notes: 总结三点：研究依据来自文献的一般过程；前期数据提供模型反应线索而非PVC有效降解结论；下一步按溶剂空白、产物确认、自由基与聚合物测量建立证据。用户已明确弃用红外数据，本汇报已完全删除该数据及相关结论。主要文献完整DOI列于随附说明。